非复合膜袋产品生产许可审查细则

1. 发证产品范围

本审查细则适用于聚乙烯自粘保鲜膜、商品零售包装袋、液体包装用聚乙烯吹塑薄膜、食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜、双向拉伸聚丙烯珠光薄膜、高密度聚乙烯吹塑薄膜、包装用聚乙烯吹塑薄膜、包装用双向拉伸聚酯薄膜、单向拉伸高密度聚乙烯薄膜、聚丙烯吹塑薄膜、热封型双向拉伸聚丙烯薄膜、未拉伸聚乙烯、聚丙烯薄膜、夹链自封袋、包装用镀铝薄膜等。

尚未纳入本审查细则的其它非复合膜袋产品，增补时另行规定。

根据《产业结构调整指导目录（2005年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第40号），不再受理2005年12月2日后新建超薄型（厚度低于0.015毫米）塑料袋生产线的企业申请。

2. 基本生产流程及关键工艺控制

2.1 基本生产流程

申证企业应制定生产流程，并制订相应的程序文件。

2.1.1 吹塑法

收卷

分切

包装

配料

挤出吹塑

制袋

2.1.2 流延法

配料

收卷

分切

挤出流延

包装

拉伸

真空镀铝

注: 对购置半成品加工制成品的企业，仅制定本企业满足生产需要的生产流程和程序文件。

2.2 关键工艺控制

企业应对以下关键控制环节制订操作程序：

2.2.1挤出熔融塑化工艺参数的控制。

2.2.2冷却定型的过程控制。

2.2.3吹胀或牵伸工艺参数的控制。

3. 必备的生产设备

非复合膜袋产品生产企业必备的生产设备见表1。

表1  非复合膜袋产品必备的生产设备

| 序号 | 产品品种 | 必备生产设备 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 聚乙烯自粘保鲜膜 | 吹塑法：1.原料称量设备 2.原料混合设备 3.挤出吹塑机组（挤出机、吹塑机、冷牵引机） 4.分切机等辅助设备 流延法：1.原料称量设备 2.原料混合设备 3.挤出流延机组 4.分切机 |
| 2 | 商品零售包装袋（仅对食品用塑料包装袋） | 1.原料称量设备 2.原料混合设备 3.挤出吹塑机组 4.制袋、印刷设备（需印刷时） |
| 3 | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 1.原料称量设备 2.原料混合设备 3.挤出吹塑机组 4.分切机 |
| 4 | 食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 | 1.原料称量设备 2.原料混合设备 3.挤出吹塑机组（双泡法） 4.分切机、印刷机（需要印刷时） |
| 5 | 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 | 1.原料称量设备 2.原料混合设备 3.挤出流延双向拉伸机组 4.分切机 |
| 6 | 高密度聚乙烯吹塑薄膜 | 1.原料称量设备 2.原料混合设备 3.挤出吹塑机组 |
| 7 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 1.原料称量设备 2.原料混合设备 3.挤出吹塑机组 |
| 8 | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 | 1.原料称量设备 2.原料混合设备 3.挤出流延双向拉伸机组 4.分切机 |
| 9 | 单向拉伸高密度聚乙烯薄膜 | 1.原料称量设备 2.原料混合设备 3.挤出吹塑机组 |
| 10 | 聚丙烯吹塑薄膜 | 1.原料称量设备 2.原料混合设备 3.挤出吹塑机组 |
| 11 | 热封型双向拉伸聚丙烯薄膜 | 1.原料称量设备 2.原料混合设备 3.挤出流延机双向拉伸组 4.分切机 |
| 12 | 未拉伸聚乙烯、聚丙烯薄膜 | 1.原料称量设备 2.原料混合设备 3.挤出流延机组 4.分切机 |
| 13 | 夹链自封袋 | 1.原料称量设备 2.原料混合设备 3.挤出吹塑机组 4.分切机 |
| 14 | 包装用镀铝膜 | 1.原料称量设备 2.原料混合设备 3.挤出流延机组 4.分切机（需要时） 5.真空镀铝设备 |

注: 对购置半成品加工制成品的企业，企业应具备相应工序规定的生产设备。

4. 产品标准和相关标准

非复合膜袋产品标准和相关标准见表2

表2  非复合膜袋产品标准和相关标准

| 序号 | 产品品种 | 产品标准 | 相关标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚乙烯自粘保鲜膜 | GB 10457-1989 聚乙烯自粘保鲜膜 | GB/T 1037-1988 塑料薄膜和片材水蒸气透过性试验方法 杯式法 GB/T 1038-2000 塑料薄膜和片材气体透过性试验方法 压差法 GB/T 1040-1992 塑料拉伸性能试验方法 GB/T 2410-1980 透明塑料透光率和雾度试验方法 GB 9687-1988 食品包装用聚乙烯成型品卫生标准 GB/T 6388-1986 运输包装收发货标志 GB/T 6672-2001 塑料薄膜和薄片厚度测定机械测量法 QB/T 1130-1991 塑料直角撕裂性能试验方法 GB/T 5009.60-2003 食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法 |
| 2 | 食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 | GB/T 17030-1997 食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 | GB/T 1037-1988 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法 GB/T 1038-2000 塑料薄膜和片材气体透过性试验方法 压差法 GB 2828.1-2003 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划 GB/T 5009.60-2003 食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法 GB/T 6672-2001 塑料薄膜和薄片厚度的测定 机械测量法 GB/T 6673-2001 塑料薄膜与片材长度和宽度的测定 GB/T 10006-1988 塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法 GB/T 11999-1989 塑料薄膜和薄片耐撕裂性试验方法 埃莱门多夫法 GB/T 12027-2004 塑料-薄膜和薄片-加热尺寸变化率试验方法 GB/T 13022-1991 塑料薄膜拉伸性能试验方法 GB/T 5009.122-2003食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂及成型品中残留量l，l—二氯乙烷的测定 |
| 3 | 商品零售包装袋（仅对食品用塑料包装袋） | GB/T 18893-2002 商品零售包装袋（仅对食品用塑料包装袋） | GB/T 15239-1994 孤立批计数抽样检验程序及抽样表 GB/T 15482-1995 产品质量监督小总体计数一次抽样检验程序及抽样表 GB/T 6672-2001 塑料薄膜和薄片厚度的测定 机械测量法 GB/T 18006.1-1999 一次性可降解餐饮具通用技术条件 GB/T 18006.2-1999 一次性可降解餐饮具降解性能试验方法 GB/T 18455-2001 包装回收标志 QB/T 2358-1998 塑料薄膜包装袋热合强度测定方法 GB 9687-1988 食品包装用聚乙烯成型品卫生标准 GB/T 5009.60-2003 食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法 |
| 4 | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 | QB 1231-1991 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 | GB/T 1037-1988 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法 GB/T 1038-2000 塑料薄膜和片材气体透过性试验方法 压差法 GB 2828.1-2003 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划 GB/T 2918-1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境 GB/T 4456-1996 包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T5009.60-2003食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法 GB/T 5738-1995 饮料塑料周转箱 GB/T 6672-2001 塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法 GB/T 6673-2001 塑料薄膜与片材长度和宽度的测定 GB/T 9639-1988 塑料薄膜和薄片抗冲击性能试验方法 自由落镖法 GB 9687-1988 食品包装用聚乙烯成型品卫生标准 GB/T 10006-1988 塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法 GB/T 13022-1991 塑料薄膜拉伸性能试验方法 QB/T 2358-1998 塑料薄膜包装袋热合强度测定方法 |
| 5 | 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 | BB/T 0002-1994 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 | GB/T 1037-1988 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法 GB/T 2410-1980 透明塑料透光率及雾度试验方法 GB/T 2918-1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境 GB/T 5009.60-2003 食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法 GB/T 6343-1995 泡沫塑料和橡胶表观密度的测定 GB/T 6672-2001 塑料薄膜和薄片厚度的测定 机械测量法 GB/T 6673-2001 塑料薄膜与片材长度和宽度的测量 GB 9688-1988 食品包装用聚丙烯成型品卫生标准 GB/T 10006-1988 塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法 GB/T 12026-2000 热封型双向拉伸聚丙烯薄膜 GB/T 13022-1991 塑料薄膜拉伸性能试验方法 QB/T 2358-1998 塑料薄膜包装袋热封强度测定方法 |
| 6 | 高密度聚乙烯吹塑薄膜 | GB/T 12025-1989 高密度聚乙烯吹塑薄膜 | GB/T 1040-1992 塑料拉伸性能试验方法 GB/T 2918-1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境 GB/T 6672-2001 塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法 GB/T 6673-2001 塑料薄膜与片材长度和宽度的测量 GB/T 9639-1988 塑料薄膜和薄片抗冲击性能试验方法 自由落镖法 GB9687-1988 食品包装用聚乙烯成型品卫生标准 GB/T5009.60-2003 食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法 |
| 7 | 未拉伸聚乙烯、聚丙烯薄膜 | QB/T 1125-2000 未拉伸聚乙烯、聚丙烯薄膜 | GB/T 2410-1980 透明塑料透光率及雾度试验方法 GB 2828.1-2003 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划 GB/T2918-1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境 GB/T 4456-1996 包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 6672-2001 塑料薄膜和薄片厚度的测定 机械测量法 GB/T 6673-2001 塑料薄膜与片材长度和宽度的测量 GB9687-1988 食品包装用聚乙烯成型品卫生标准 GB9688-1988 食品包装用聚丙烯成型品卫生标准 GB 10003-1996 通用型双向拉伸聚丙烯薄膜 QB/T 1130-1991 塑料撕裂强度试验方法 GB/T 13022-1991 塑料薄膜拉伸性能试验方法 GB/T10006-1988 塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法GB/T14216-1993 塑料膜和片润湿张力试验方法 GB/T5009.60-2003 食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法 |
| 8 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | GB/T 4456-1996 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | GB 2828.1-2003 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划 GB/T2918-1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境 GB/T 5009.60-2003食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法 GB/T 6672-1986 塑料薄膜和薄片厚度的测定 机械测量法 GB/T 6673-1986 塑料薄膜与片材长度和宽度的测量 GB/T 9639-1988 塑料薄膜和薄片抗冲击性能试验方法 自由落镖法 GB9687-1988 食品包装用聚乙烯成型品卫生标准 GB/T 13022-1991 塑料薄膜拉伸性能试验方法 |
| 9 | 单向拉伸高密度聚乙烯薄膜 | QB/T1128-1991 单向拉伸高密度聚乙烯薄膜 | GB 1410-1989 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率实验方法 GB/T 2410-1980 透明塑料透光率及雾度试验方法 GB 2828.1-2003 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划 GB/T2918-1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境 GB/T 6672-2001 塑料薄膜和薄片厚度的测定 机械测量法 GB/T 6673-2001 塑料薄膜与片材长度和宽度的测量 GB 9687-1988 食品包装用聚乙烯成型品卫生标准 GB/T5009.60-2003 食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法 |
| 10 | 热封型双向拉伸聚丙烯薄膜 | GB/T 12026-2000 热封型双向拉伸聚丙烯薄膜 | GB/T 1037-1988 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法（杯式法） GB/T 2410-1980 透明塑料透光率及雾度试验方法 GB 2828.1-2003 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划 GB/T 2918-1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境 GB/T 5009.60-2003食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法 GB/T 6672-2001 塑料薄膜和薄片厚度的测定 机械测量法 GB/T 6673-2001 塑料薄膜与片材长度和宽度的测量 GB/T 8807-1988 塑料镜面光泽实验方法 GB 9688-1988 食品包装用聚丙烯成型品卫生标准 GB/T 10006-1988 塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法 GB/T 13022-1991 塑料薄膜拉伸性能试验方法 GB/T 14216-1993 塑料膜和片润湿张力实验方法 |
| 11 | 聚丙烯吹塑薄膜 | QB/T 1956-1994 聚丙烯吹塑薄膜 | GB/T 2410-1980 透明塑料透光率及雾度试验方法 GB 2828.1-2003 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划 GB/T 2918-1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境 GB/T 5009.60-2003 食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法 GB/T 6672-2001 塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法 GB/T 6673-2001 塑料薄膜与片材长度和宽度的测量 GB 9688-1988 食品包装用聚丙烯成型品卫生标准 GB/T 13022-1991 塑料薄膜拉伸性能试验方法 QB/T 1130-1991 塑料直角撕裂性能实验方法 |
| 12 | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 | GB/T16958-1997 包装用双向拉伸聚酯薄膜 | GB/T 1037-1988 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法 GB/T 1038-2000 塑料薄膜和片材气体透过性试验方法 压差法 GB/T 2410-1980 透明塑料透光率及雾度试验方法 GB 2828.1-2003 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划 GB/T 2918-1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境 GB/T 6672-2001 塑料薄膜和薄片厚度的测定 机械测量法 GB/T 6673-2001 塑料薄膜与片材长度和宽度的测量 GB/T 10006-1988 塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法 GB/T 13022-1991 塑料薄膜拉伸性能试验方法 GB 13113-1991 食品容器及包装材料用聚对苯二甲酸乙二醇酯成型品卫生标准 GB/T 14216-1993 塑料膜和片润湿张力实验方法 GB/T 5009.60-2003 食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法 |
| 13 | 夹链自封袋 | BB/T0014-1999 夹链自封袋 | GB/T 2918-1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境 GB /T 4456-1996 包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 6672-2001 塑料薄膜和薄片厚度的测定 机械测量法 GB/T 6673-2001 塑料薄膜与片材长度和宽度的测量 GB 9687-1988 食品包装用聚乙烯成型品卫生标准 QB/T 2358-1998 塑料薄膜包装袋热封强度测定方法 GB/T5009.60-2003 食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法 |
| 14 | 包装用镀铝薄膜 | BB/T0030-2004 包装用镀铝薄膜 | GB/T 1037-1988 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法 GB/T 1038-2000 塑料薄膜透气性试验方法 GB/T 2828.1-2003计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划 GB/T 2918-1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境 GB/T 5009.60-2003食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法 GB/T 6672-2001 塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法 GB/T 6673-2001 塑料薄膜和薄片 长度和宽度的测定 GB 9688-1988 食品包装用聚丙烯成型品卫生标准 GB/T 13022-1991 塑料 薄膜拉伸性能试验方法 GB/T 14216-1993 塑料膜和片润湿张力试验方法 GB/T 15717-1995 真空金属镀层厚度测定方法（电阻法） |

注：凡是不注日期的标准，其最新版本适用于本细则。

5. 原辅材料的有关要求

树脂原料的卫生性能应分别符合GB9691-1988《食品包装用聚乙烯树脂卫生标准》、GB9693-1988《食品包装用聚丙烯树脂卫生标准》、GB13114《食品包装容器及包装材料用具对苯二甲酸乙二醇酯树脂卫生标准》。助剂和用量应符合GB9685-2003《食品容器、包装材料用助剂使用卫生标准》。如使用的原辅材料为实施生产许可管理的产品，必须选用获证产品。

6. 必备的出厂检验设备

非复合膜袋产品生产企业必备的出厂检验设备见表3。

表3  非复合膜袋产品生产企业必备的出厂检验设备

| 序号 | 产品品种 | 出厂检验设备 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 聚乙烯自粘保鲜膜 | 1.钢板尺 2.低温箱 3.温度计 4.拉力机 5.橡胶滚辘 6.测厚仪 7.1000ml烧杯 |
| 2 | 商品零售包装袋（仅对食品用塑料包装袋） | 1.钢板尺 2..测厚仪 3、胶粘带（剥离强度为6.5N/15mm±1.0 N/15mm） |
| 3 | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 1.钢板尺 2.拉力机 3.热封仪 4.测厚仪 5.落镖冲击试验机 |
| 4 | 食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC） 片状肠衣膜 | 1.钢板尺 2.拉力机 3.烘箱 4.测厚仪 |
| 5 | 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 | 1.钢板尺 2.拉力机 3.雾度仪 4.干燥箱 5.热封仪 6.摩擦系数仪 7.测厚仪 8.天平 9.光泽仪 |
| 6 | 高密度聚乙烯吹塑薄膜 | 1.钢板尺 2.拉力机 3.测厚仪 4.落镖冲击试验机 5.玻璃试验器具 6.干燥器 7.水浴锅 8.干燥箱 9.分析天平 10.温度计 |
| 7 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 1.钢板尺 2.拉力机 3.测厚仪 |
| 8 | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 | 1.钢板尺 2.拉力机 3.干燥箱 4.测厚仪 |
| 9 | 单向拉伸高密度聚乙烯薄膜 | 1.钢板尺 2.测厚仪 3.扭捻性测定仪 4.雾度仪 |
| 10 | 聚丙烯吹塑薄膜 | 1.钢板尺 2.拉力机 3.测厚仪 4.雾度仪（通用级薄膜除外） |
| 11 | 热封型双向拉伸聚丙烯薄膜 | 1.钢板尺 2.拉力机 3.雾度仪 4.干燥箱 5.热封仪 6.摩擦系数仪 7.测厚仪 8.光泽仪 |
| 12 | 未拉伸聚乙烯、聚丙烯薄膜 | 1.钢板尺 2.拉力机 3.雾度仪 4.摩擦系数仪 5.测厚仪 |
| 13 | 夹链自封袋 | 1.钢板尺 2.拉力机 3.测厚仪 |
| 14 | 包装用镀铝薄膜 | 1.钢板尺 2.拉力机 3.烘箱 4.测厚仪 5.压敏胶粘带 6.不锈钢板 7.电阻计 |

7.发证检验规则

7.1 抽样方法

从生产企业成品库房中抽取样品。应尽量选择工序相对复杂，检验项目覆盖面相对较大的产品品种。生产8种或8种以下非复合膜袋产品的企业，抽样时抽取3种产品（企业生产产品不足3种的全抽）；生产8种以上非复合膜袋类产品的企业，抽样时抽取4种产品。以相同原料、同一工艺条件生产的同一规格的成品为一个检验批次。按表4中规定抽样基数和抽样数量进行抽样。

将所抽样品分为两份，并用塑料袋密封。一份送检验机构检验，一份留企业备查。审查组抽样人员与被抽查企业陪同人员对被抽查的样品确认无误后，双方在抽样单上签字、盖章，并当场加贴封条封存样品后送检验机构。封条上应有抽样人员签名、抽样单位盖章和抽样日期。

表4  非复合膜袋抽样基数和抽样方法

| 序号 | 产品品种 | 抽样基数 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚乙烯自粘保鲜膜 | 50～10000卷 | 随机抽取3卷。 |
| 2 | 食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜 | 150kg～1t | 随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2米，每卷膜各抽取2.5m2×2。 |
| 3 | 商品零售包装袋（仅对食品用塑料包装袋） | 500～10000只 | 满足2.5m2×2。 |
| 4 | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 400卷 | 随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2米，每卷膜各抽取2.5m2×2。 |
| 5 | 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 | 500kg～50t | 随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2米，每卷膜各抽取2.5m2×2。 |
| 6 | 高密度聚乙烯吹塑薄膜 | 150kg～5t | 随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2米，每卷膜各抽取2.5m2×2。 |
| 7 | 未拉伸聚乙烯、聚丙烯薄膜 | 500kg～20t | 随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2米，每卷膜各抽取2.5m2×2。 |
| 8 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 150kg～8t | 随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2米，每卷膜各抽取2.5m2×2。 |
| 9 | 单向拉伸高密度聚乙烯薄膜 | 150kg～10t | 随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2米，每卷膜各抽取2.5m2×2。 |
| 10 | 热封型双向拉伸聚丙烯薄膜 | 500kg～200t | 随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2米，每卷膜各抽取2.5m2×2。 |
| 11 | 聚丙烯吹塑薄膜 | 150kg～10t | 随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2米，每卷膜各抽取2.5m2×2。 |
| 12 | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 | 500kg～30t | 随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2米，每卷膜各抽取2.5m2×2。 |
| 13 | 夹链自封袋 | 500～100000只（100只/包） | 满足2.5m2×2。 |
| 14 | 包装用镀铝薄膜 | 500kg～50t | 随机抽取3卷，将每卷膜外层除去至少2米，每卷膜各抽取2.5m2×2。 |

7.2 检验项目

非复合膜袋产品的发证检验和关键控制检验项目分别见表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11、表12、表13、表14、表15、表16、表17、表18。

表5  聚乙烯自粘保鲜膜产品检验项目

| 序号 | 项目名称 | 发证检验 | 关键控制检验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | √ |  |  |
| 2 | 断裂伸长率 | √ |  |  |
| 3 | 直角撕裂强度 | √ |  |  |
| 4 | 气体透过率（氧气） | √ |  |  |
| 5 | 水蒸气透过量 | √ | √ |  |
| 6 | 透光率 | √ |  |  |
| 7 | 雾度 | √ |  |  |
| 8 | 自粘性 | √ |  |  |
| 9 | 蒸发残渣（4%醋酸） | √ | √ |  |
| 10 | 蒸发残渣（65%乙醇） | √ |  |  |
| 11 | 蒸发残渣（正己烷） | √ | √ |  |
| 12 | 高锰酸钾消耗量 | √ | √ |  |
| 13 | 重金属 | √ | √ |  |
| 14 | 脱色试验（乙醇） | √ |  |  |
| 15 | 脱色试验（冷餐油） | √ |  |  |
| 16 | 脱色试验（浸泡液） | √ |  |  |

表6  商品零售包装袋(仅对食品塑料用包装)产品检验项目

| 序号 | 项目名称 | 发证检验 | 关键控制检验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热封强度 | √ |  |  |
| 2 | 提吊试验 | √ |  |  |
| 3 | 跌落试验 | √ |  |  |
| 4 | 漏水性 | √ |  |  |
| 5 | 蒸发残渣（4%醋酸） | √ | √ |  |
| 6 | 蒸发残渣（65%乙醇） | √ |  |  |
| 7 | 蒸发残渣（正己烷） | √ | √ |  |
| 8 | 高锰酸钾消耗量 | √ | √ |  |
| 9 | 重金属 | √ | √ |  |
| 10 | 脱色试验（乙醇） | √ |  |  |
| 11 | 脱色试验（冷餐油） | √ |  |  |
| 12 | 脱色试验（浸泡液） | √ |  |  |

表7  液体包装用聚乙烯吹塑薄膜产品检验项目

| 序号 | 项目名称 | 发证检验 | 关键控制检验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热合强度 | √ |  |  |
| 2 | 拉伸强度 | √ |  |  |
| 3 | 断裂伸长率 | √ |  |  |
| 4 | 落镖冲击试验 | √ |  |  |
| 5 | 水蒸气透过量 | √ |  |  |
| 6 | 氧气透过量 | √ |  |  |
| 7 | 蒸发残渣（4%醋酸） | √ | √ |  |
| 8 | 蒸发残渣（65%乙醇） | √ |  |  |
| 9 | 蒸发残渣（正己烷） | √ | √ |  |
| 10 | 高锰酸钾消耗量 | √ | √ |  |
| 11 | 重金属 | √ | √ |  |
| 12 | 脱色试验（乙醇） | √ |  |  |
| 13 | 脱色试验（冷餐油） | √ |  |  |
| 14 | 脱色试验（浸泡液） | √ |  |  |

表8  食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜产品检验项目

| 序号 | 项目名称 | 发证检验 | 关键控制检验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水蒸气透过量 | √ |  |  |
| 2 | 氧气透过量 | √ |  |  |
| 3 | 拉伸强度 | √ |  |  |
| 4 | 断裂伸长率 | √ |  |  |
| 5 | 耐撕裂力 | √ |  |  |
| 6 | 热收缩率 | √ |  |  |
| 7 | 蒸发残渣（4%乙酸） | √ | √ |  |
| 8 | 蒸发残渣（蒸馏水） | √ | √ |  |
| 9 | 蒸发残渣（20%乙醇） | √ |  |  |
| 10 | 蒸发残渣（正己烷） | √ | √ |  |
| 11 | 高锰酸钾消耗量 | √ | √ |  |
| 12 | 重金属（以Pb计） | √ | √ |  |
| 13 | 脱色试验（浸泡液） | √ |  | 本色薄膜不进行脱色试验 |
| 14 | 氯乙烯单体 | √ | √ |  |
| 15 | 偏氯乙烯 | √ | √ |  |

表9  双向拉伸聚丙烯珠光薄膜产品检验项目

| 序号 | 项目名称 | 发证检验 | 关键控制检验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | √ |  |  |
| 2 | 断裂伸长率 | √ |  |  |
| 3 | 热收缩率 | √ |  |  |
| 4 | 热封强度 | √ |  |  |
| 5 | 雾度 | √ |  |  |
| 6 | 光泽度 | √ |  |  |
| 7 | 透湿量 | √ | √ |  |
| 8 | 蒸发残渣（4%乙酸） | √ | √ |  |
| 9 | 蒸发残渣（正己烷） | √ | √ |  |
| 10 | 高锰酸钾消耗量 | √ | √ |  |
| 11 | 重金属（以Pb计） | √ | √ |  |
| 12 | 脱色试验（乙醇） | √ |  |  |
| 13 | 脱色试验（冷餐油） | √ |  |  |
| 14 | 脱色试验（浸泡液） | √ |  |  |

表10  高密度聚乙烯吹塑薄膜产品检验项目

| 序号 | 项目名称 | 发证检验 | 关键控制检验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | √ |  |  |
| 2 | 断裂伸长率 | √ |  |  |
| 3 | 落镖冲击试验 | √ |  |  |
| 4 | 蒸发残渣（4%醋酸） | √ | √ |  |
| 5 | 蒸发残渣（65%乙醇） | √ |  |  |
| 6 | 蒸发残渣（正己烷） | √ | √ |  |
| 7 | 高锰酸钾消耗量 | √ | √ |  |
| 8 | 重金属 | √ | √ |  |
| 9 | 脱色试验（乙醇） | √ |  |  |
| 10 | 脱色试验（冷餐油） | √ |  |  |
| 11 | 脱色试验（浸泡液） | √ |  |  |

表11  包装用聚乙烯吹塑薄膜产品检验项目

| 序号 | 项目名称 | 发证检验 | 关键控制检验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | √ |  |  |
| 2 | 断裂伸长率 | √ |  |  |
| 3 | 冲击强度 | √ |  | 厚度＜0.03mm，不考核冲击强度 |
| 4 | 蒸发残渣（4%醋酸） | √ | √ |  |
| 5 | 蒸发残渣（65%乙醇） | √ |  |  |
| 6 | 蒸发残渣（正己烷） | √ | √ |  |
| 7 | 高锰酸钾消耗量 | √ | √ |  |
| 8 | 重金属 | √ |  |  |
| 9 | 脱色试验（乙醇） | √ |  |  |
| 10 | 脱色试验（冷餐油） | √ |  |  |
| 11 | 脱色试验（浸泡液） | √ |  |  |

表12  包装用双向拉伸聚酯薄膜产品检验项目

| 序号 | 项目名称 | 发证检验 | 关键控制检验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | √ |  |  |
| 2 | 断裂伸长率 | √ |  |  |
| 3 | 热收缩率 | √ |  |  |
| 4 | 雾度 | √ |  |  |
| 5 | 光泽度 | √ |  |  |
| 6 | 蒸发残渣（4%醋酸） | √ | √ |  |
| 7 | 蒸发残渣（水） | √ | √ |  |
| 8 | 蒸发残渣（65%乙醇） | √ |  |  |
| 9 | 蒸发残渣（正己烷） | √ | √ |  |
| 10 | 高锰酸钾消耗量 | √ | √ |  |
| 11 | 重金属（以Pb计） | √ | √ |  |
| 12 | 锑（Sb计） | √ | √ |  |
| 13 | 脱色试验（乙醇） | √ |  |  |
| 14 | 脱色试验（冷餐油） | √ |  |  |
| 15 | 脱色试验（浸泡液） | √ |  |  |

表13  单向拉伸高密度聚乙烯薄膜产品检验项目

| 序号 | 项目名称 | 发证检验 | 关键控制检验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面润湿张力 | √ |  |  |
| 2 | 雾度 | √ |  |  |
| 3 | 扭捻性残留角度 | √ |  |  |
| 4 | 纵向撕裂长度 | √ |  |  |
| 5 | 蒸发残渣（4%醋酸） | √ | √ |  |
| 6 | 蒸发残渣（65%乙醇） | √ |  |  |
| 7 | 蒸发残渣（正己烷） | √ | √ |  |
| 8 | 高锰酸钾消耗量 | √ | √ |  |
| 9 | 重金属 | √ | √ |  |
| 10 | 脱色试验（乙醇） | √ |  |  |
| 11 | 脱色试验（冷餐油） | √ |  |  |
| 12 | 脱色试验（浸泡液） | √ |  |  |

表14  聚丙烯吹塑薄膜产品检验项目

| 序号 | 项目名称 | 发证检验 | 关键控制检验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | √ |  |  |
| 2 | 断裂伸长率 | √ |  |  |
| 3 | 雾度 | √ |  | 通用级薄膜不考核雾度 |
| 4 | 直角撕裂强度 | √ |  |  |
| 5 | 蒸发残渣（4%醋酸） | √ | √ |  |
| 6 | 蒸发残渣（正己烷） | √ | √ |  |
| 7 | 高锰酸钾消耗量 | √ | √ |  |
| 8 | 重金属 | √ | √ |  |
| 9 | 脱色试验（乙醇） | √ |  |  |
| 10 | 脱色试验（冷餐油） | √ |  |  |
| 11 | 脱色试验（浸泡液） | √ |  |  |

表15  热封型双向拉伸聚丙烯薄膜产品检验项目

| 序号 | 项目名称 | 发证检验 | 关键控制检验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | √ |  |  |
| 2 | 断裂伸长率 | √ |  |  |
| 3 | 拉伸弹性模量 | √ |  |  |
| 4 | 热收缩率 | √ |  |  |
| 5 | 热封强度 | √ |  |  |
| 6 | 雾度 | √ |  |  |
| 7 | 光泽度 | √ |  |  |
| 8 | 透湿量 | √ |  |  |
| 9 | 蒸发残渣（4%醋酸） | √ | √ |  |
| 10 | 蒸发残渣（正己烷） | √ | √ |  |
| 11 | 高锰酸钾消耗量 | √ | √ |  |
| 12 | 重金属 | √ | √ |  |
| 13 | 脱色试验（乙醇） | √ |  |  |
| 14 | 脱色试验（冷餐油） | √ |  |  |
| 15 | 脱色试验（浸泡液） | √ |  |  |

表16  未拉伸聚乙烯、聚丙烯薄膜产品检验项目

| 序号 | 项目名称 | 发证检验 | 关键控制检验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | √ |  |  |
| 2 | 断裂伸长率 | √ |  |  |
| 3 | 雾度 | √ |  |  |
| 4 | 蒸发残渣（4%醋酸） | √ | √ |  |
| 5 | 蒸发残渣（65%乙醇） | √ |  | 聚丙烯薄膜不作此项检验 |
| 6 | 蒸发残渣（正己烷） | √ | √ |  |
| 7 | 高锰酸钾消耗量 | √ | √ |  |
| 8 | 重金属 | √ | √ |  |
| 9 | 脱色试验（乙醇） | √ |  |  |
| 10 | 脱色试验（冷餐油） | √ |  |  |
| 11 | 脱色试验（浸泡液） | √ |  |  |

表17  夹链自封袋产品检验项目

| 序号 | 项目名称 | 发证检验 | 关键控制检验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开启拉力 | √ |  |  |
| 2 | 热合强度 | √ |  |  |
| 3 | 跌落强度 | √ |  |  |
| 4 | 密封试验 | √ |  |  |
| 5 | 蒸发残渣（4%醋酸） | √ | √ |  |
| 6 | 蒸发残渣（65%乙醇） | √ | √ |  |
| 7 | 蒸发残渣（正己烷） | √ | √ |  |
| 8 | 高锰酸钾消耗量 | √ | √ |  |
| 9 | 重金属（以Pb计） | √ | √ |  |
| 10 | 脱色试验（乙醇） | √ |  |  |
| 11 | 脱色试验（冷餐油） | √ |  |  |
| 12 | 脱色试验（浸泡液） | √ |  |  |

表18    包装用镀铝膜产品检验项目

| 序号 | 项目名称 | 发证检验 | 关键控制检验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水蒸气透过量 | √ |  |  |
| 2 | 氧气透过量 | √ |  |  |
| 3 | 镀铝层附着力 | √ |  |  |
| 4 | 镀铝层厚度 | √ |  |  |
| 5 | 镀铝层均匀度 | √ |  |  |
| 6 | 蒸发残渣（4%乙酸） | √ | √ |  |
| 7 | 蒸发残渣（水） | √ |  | 以BOPET为基材的进行此项检测 |
| 8 | 蒸发残渣（65%乙醇） | √ |  | 以BOPET为基材的进行此项检测 |
| 9 | 蒸发残渣（正己烷） | √ | √ |  |
| 10 | 高锰酸钾消耗量 | √ | √ |  |
| 11 | 重金属（以Pb计） | √ | √ |  |
| 12 | 锑（以Sb计） | √ | √ | 以BOPET为基材的进行此项检测 |
| 13 | 脱色试验（乙醇） | √ |  |  |
| 14 | 脱色试验（冷餐油） | √ |  |  |
| 15 | 脱色试验（浸泡液） | √ |  |  |

7.3 判定规则

7.3.1单项判定

理化指标*中有一项不合格时，判定样品的理化指标不合格，不再进行复检。

其它检验项目中如有不合格项，从备用样品中取双倍样品进行复检，若复检全部合格则判该项目为合格；若仍不合格时，则判该项目为不合格。

*注：本细则中理化指标检验项目包括：蒸发残渣、高锰酸钾消耗量、重金属、氯乙烯单体、偏氯乙烯、锑、脱色试验。

7.3.2 综合判定

全部检验项目都合格时，判定该批产品本次检验结果符合标准要求，符合发放生产许可证要求。有一项（包括一项）以上不合格时，则判定该批产品本次检验结果为不合格，不符合发放生产许可证要求。

7.4 检验时限

检验机构应当在收到企业样品之日起30日内完成检验工作，并出具检验报告。

8  QS标志的标识

企业应在获证后12个月内在其获证产品、外包装或其产品标签上自行印（贴）QS标志。

如需了解更多详情，可浏览广东省质量监督局官网 http://www.gdqts.gov.cn/