容器产品生产许可审查细则

1. 发证产品范围

本审查细则适用于聚酯(PET)无汽饮料瓶、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶、热罐装用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶、聚碳酸酯(PC)饮用水罐、聚乙烯吹塑桶、软塑折叠包装容器、塑料防盗瓶盖、塑料奶瓶、塑料饮水杯（壶）、塑料瓶坯等。

尚未纳入本审查细则的其它容器产品，增补时另行规定。

2. 基本生产流程及关键工艺控制

申证企业应制定生产流程，并制订相应的程序文件。

2.1 基本生产流程

挤出、吹塑或

注塑、拉伸、吹塑

（一次成型或二次加工）

原材料

检验

包装

注：对购置半成品加工成品的企业，仅制定本企业满足生产需要的生产流程和程序文件。

2.2 关键工艺控制

企业应对以下关键控制环节制定操作程序：

2.2.1 模具质量及其加工精度。

2.2.2 加工工艺过程中生产设备技术参数的设置，模芯和模腔保证高度同心。

3. 必备的生产设备

容器产品生产企业必备的生产设备见表1。

注: 对购置半成品加工制成品的企业，企业应具备相应工序规定的生产设备。

表1  容器产品生产企业必备的生产设备

| 序号 | 产品品种 | 必备的生产设备 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | 一次成型：注拉吹成型机组 二次成型：注塑机、吹瓶机 |
| 2 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶 |  |
| 3 | 热罐装用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 |  |
| 4 | 聚碳酸酯（PC）饮用水罐 | 挤吹成型机组或注吹成型机组 |
| 5 | 聚乙烯吹塑桶 | 挤吹成型机组 |
| 6 | 软塑折叠包装容器 | 吹塑机组 |
| 7 | 塑料防盗瓶盖 | 注塑机 |
| 8 | 塑料奶瓶、塑料饮水杯（壶）、塑料瓶坯 | 挤吹成型机组 |

4.产品标准和相关标准

表2  产品标准和相关标准

| 序号 | 产品品种 | 产品标准 | 相关标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | QB 2357-1998聚酯(PET)无汽饮料瓶 | GB 13113 食品容器及包装材料用聚对苯二甲酸乙二醇酯成型品卫生标准 GB/T 13508－1992 聚乙烯吹塑桶 QB/T 1868-2004聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶 |
| 2 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶 | QB/T 1868-2004聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶 | GB13113 食品容器及包装材料用聚对苯二甲酸乙二醇酯成型品卫生标准 GB/T2410－1980透明塑料透光率和雾度试验方法 GB 2828.1-2003 技术抽样检验程序 第1部分:按接受质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 GB/T2918-1998塑料试样状态调节和试验的标准环境 |
| 3 | 热罐装用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 | QB/T 2665-2004热罐装用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 | QB/T 1868-2004聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶 GB13113 食品容器及包装材料用聚对苯二甲酸乙二醇酯成型品卫生标准 GB /T2918-1998塑料试样状态调节和试验的标准环境 |
| 4 | 聚碳酸酯（PC）饮用水罐 | QB 2460-1999 聚碳酸酯（PC）饮用水罐 | GB 14942-1994 食品容器、包装材料用聚碳酸酯成型品卫生标准 GB 2828.1-2003 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划 |
| 5 | 聚乙烯吹塑桶 | GB/T 13508-1992 聚乙烯吹塑桶 | GB 9687 食品包装用聚乙烯成型品卫生标准 GB 2828.1-2003 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划 |
| 6 | 软塑折叠包装容器 | BB/T0013-1999 软塑折叠包装容器 | GB 9687 食品包装用聚乙烯成型品卫生标准 GB 4857.4 运输包装件基本实验 压力试验方法 GB 4857.5 运输包装件基本实验 垂直冲击跌落试验方法 |
| 7 | 塑料防盗瓶盖 | GB/T 17876－1999 包装容器 塑料防盗瓶盖 | GB/T 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表 GB/T 4807 食品用橡胶垫片(圈)卫生标准 GB/T 9687 食品包装用聚乙烯成型品卫生标准 GB/T 9688 食品包装用聚丙烯成型品卫生标准 |
|  |  | BB/T0025-2004 30/25mm塑料防盗瓶盖 |  |
| 8 | 塑料奶瓶、塑料饮水杯（壶）、塑料瓶坯 | GB14942 食品容器及包装材料用聚碳酸酯成型品卫生标准 GB13113 食品容器及包装材料用聚对苯二甲酸乙二醇酯成型品卫生标准 GB17327-1998食品容器、包装材料用丙烯腈-苯乙烯成型品卫生标准 GB/T5009.60-2003 食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法 GB5009.69 食品罐头内壁环氧酚醛涂料卫生标准的分析方法 GB13120 食品容器及包装材料用聚酯树脂及其成型品中锑的测定方法 GB/T17338 食品包装用苯乙烯-丙烯腈共聚物和橡胶改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂及其成型品残留丙烯腈单体分析方法 经备案的企业标准 |  |

注：凡是不注日期的标准，其最新版本适用于本细则。

5. 原辅材料的有关要求

树脂原料应分别符合GB 9691-1988《食品包装用聚乙烯树脂卫生标准》、GB 13116-1991《食品容器及包装材料用聚碳酸酯树脂卫生标准》、GB 13114-1991《食品容器及包装材料用聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂卫生标准》等相关标准规定要求，助剂和用量应符合GB 9685 -2003《食品容器、包装材料用助剂食用卫生标准》规定要求。如使用的原辅材料为实施生产许可证管理的产品，必须选用获证产品。

6.必备的出厂检验设备

容器产品生产企业必备的出厂检验设备见表3 。

表3  容器产品生产企业必备的出厂检验设备

| 序号 | 产品品种 | 出厂检验设备 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | 1．量具 2．垂直度偏差测试仪 3．量筒 |
| 2 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶 | 1．量具 2．分析天平 3．恒温箱 4．量筒 |
| 3 | 热罐装用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 | 1．量具 2．分析天平 3．量筒 |
| 4 | 聚碳酸酯（PC）饮用水罐 | 1．游标卡尺 2．通用量具 3．测厚仪 4．天平 |
| 5 | 聚乙烯吹塑桶 | 1．玻璃量具 2．通用衡器 3．游标卡尺 4．测厚仪 |
| 6 | 软塑折叠包装容器 | 1．通用量具 2．游标卡尺 3．测厚仪 |
| 7 | 塑料防盗瓶盖 | 1．通用量具 2．冰箱 3．投影仪 4．扭矩仪 5．密封测试仪 |
| 8 | 塑料奶瓶、塑料饮水杯（壶）、塑料瓶坯 | 1．游标卡尺 2．通用量具 3．烘箱 4．天平 |

7、发证检验规则

7.1 抽样方法

从生产企业成品库房中抽取样品。对于主要原材料不同的产品应分别进行抽取。同一原材料生产的产品有多个品种和规格，则随机抽取有颜色、颜色较深、生产工艺较为复杂的一种主导产品。同一批号原料、同一规格、同一工艺的产品为一个批次。按表4中规定的抽样基数和抽样数量进行抽样。

表4  抽样基数和抽样数量

| 序号 | 产品品种 | 抽样基数 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PET无汽饮料瓶 | 抽样基数不少于500个，每批不超过50万个 | 80个（配同样数量的盖） |
| 2 | PET碳酸饮料瓶 | 抽样基数不少于500个，每批不超过100万个 | 100个（配同样数量的盖） |
| 3 | 热罐装用PET瓶 | 抽样基数不少于500个，每批不超过100万个 | 120个（配同样数量的盖） |
| 4 | 聚碳酸酯（PC）饮用水罐 | 抽样基数不少于150个，每批不超过1万个 | 20个（配同样数量的盖） |
| 5 | 聚乙烯吹塑桶 | 抽样基数不少于150个，每批不超过5000个 | 20个（配同样数量的盖） |
| 6 | 软塑折叠包装容器 | 抽样基数不少于150个，每批不超过5万个 | 20个（配同样数量的盖） |
| 7 | 塑料防盗瓶盖 | 抽样基数不少于500个，每批不超过60万个 | 100个（配10个瓶） |
| 8 | 塑料奶瓶、塑料饮水杯（壶）、塑料瓶坯 | 抽样基数不少于150个，每批不超过1万个 | 80个（瓶坯为100个） |

所抽样品分为两份，一份送检验机构，一份留企业备查。审查组抽样人员与被抽查企业陪同人员确认无误后，双方在抽样单上签字、盖章，并当场加贴封条封存样品后送检验机构。封条上应有抽样人员签名、抽样单位盖章和抽样日期。

7.2 检验项目

容器产品的发证检验项目和关键控制检验项目见表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11、表12。

表5  聚酯（PET）无汽饮料瓶产品检验项目

| 序号 | 项目名称 | 发证检验 | 关键控制检验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封性能 | √ |  |  |
| 2 | 垂直载压 | √ |  |  |
| 3 | 跌落性能 | √ |  |  |
| 4 | 耐寒性能（-20℃） | √ |  |  |
| 5 6 7 | 乙醛 | √ | √ |  |
| 6 | 感官 | √ |  |  |
| 7 | 蒸发残渣(4％乙酸) | √ | √ |  |
| 8 | 蒸发残渣(65％乙醇) | √ | √ |  |
| 9 | 蒸发残渣(水) | √ | √ |  |
| 10 | 蒸发残渣(正己烷) | √ | √ |  |
| 11 | 高锰酸钾消耗量 | √ | √ |  |
| 12 6 7 | 重金属 | √ | √ |  |
| 13 | 锑 | √ | √ |  |
| 14 | 脱色试验 | √ |  |  |

表6  聚酯（PET）碳酸饮料瓶产品检验项目

| 序号 | 项目名称 | 发证检验 | 关键控制检验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直载压 | √ |  |  |
| 2 | 耐内压力 | √ |  |  |
| 3 | 透射比 | √ |  | 有色瓶不测此项 |
| 4 | 乙醛 | √ | √ |  |
| 5 6 7 | 感官 | √ |  |  |
| 6 | 蒸发残渣(4％乙酸) | √ | √ |  |
| 7 | 蒸发残渣(65％乙醇) | √ | √ |  |
| 8 | 蒸发残渣(水) | √ | √ |  |
| 9 | 蒸发残渣(正己烷) | √ | √ |  |
| 10 | 高锰酸钾消耗量 | √ | √ |  |
| 11 | 重金属 | √ | √ |  |
| 12 6 7 | 锑 | √ | √ |  |
| 13 | 脱色试验 | √ |  |  |

表7  热罐装用PET瓶产品检验项目

| 序号 | 项目名称 |  | 发证检验 | 关键控制检验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直载压 |  | √ |  |  |
| 2 | 瓶壁负载 |  | √ |  |  |
| 3 | 耐真空度 |  | √ |  |  |
| 4 | 跌落性能 |  | √ |  |  |
| 5 | 热 稳定 性 | 体积收缩率 | √ |  |  |
|  |  | 高度收缩率 | √ |  |  |
|  |  | 外观 | √ |  |  |
| 6 | 乙醛 |  | √ | √ |  |
| 7 | 感官 |  | √ |  |  |
| 8 | 蒸发残渣(4％乙酸) |  | √ | √ |  |
| 9 | 蒸发残渣(65％乙醇) |  | √ | √ |  |
| 10 | 蒸发残渣(水) |  | √ | √ |  |
| 11 | 蒸发残渣(正己烷) |  | √ | √ |  |
| 12 | 高锰酸钾消耗量 |  | √ | √ |  |
| 13 6 7 | 重金属 |  | √ | √ |  |
| 14 | 锑 |  | √ | √ |  |
| 15 | 脱色试验 |  | √ |  |  |

表8  聚碳酸酯（PC）饮用水罐产品检验项目

| 序号 | 项目名称 | 发证检验 | 关键控制检验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封性能 | √ |  |  |
| 2 | 跌落性能 | √ |  |  |
| 3 | 感官 | √ |  |  |
| 4 | 蒸发残渣 (4％乙酸) | √ | √ |  |
| 5 | 蒸发残渣 (65％乙醇) | √ | √ |  |
| 6 | 蒸发残渣 (水) | √ | √ |  |
| 7 | 蒸发残渣 (正己烷) | √ | √ |  |
| 8 | 高锰酸钾消耗量 | √ | √ |  |
| 9 | 酚 | √ | √ |  |
| 10 | 重金属（以Pb计） | √ | √ |  |
| 11 | 脱色试验 | √ |  |  |

表9  聚乙烯吹塑桶产品检验项目

| 序号 | 项目名称 | 发证检验 | 关键控制检验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封性能 | √ |  |  |
| 2 | 跌落性能 | √ |  |  |
| 3 | 悬挂试验 | √ |  | 端手结构的桶不做此项 |
| 4 | 堆码试验 | √ |  | 结构不能堆高的桶免做此项 |
| 5 | 感官 | √ |  |  |
| 6 | 蒸发残渣(4％乙酸) | √ | √ |  |
| 7 | 蒸发残渣(65％乙醇) | √ | √ |  |
| 8 | 蒸发残渣（正己烷) | √ | √ |  |
| 9 | 高锰酸钾消耗量 | √ | √ |  |
| 10 | 重金属（以Pb计） | √ | √ |  |
| 11 | 脱色试验 | √ |  |  |

表10  软塑折叠包装容器产品检验项目

| 序号 | 项目名称 | 发证检验 | 关键控制检验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封试验 | √ |  |  |
| 2 | 跌落强度 | √ |  |  |
| 3 | 悬吊试验 | √ |  |  |
| 4 | 耐压缩强度 | √ |  |  |
| 5 | 感官 | √ |  |  |
| 6 | 蒸发残渣（4％乙酸） | √ | √ |  |
| 7 | 蒸发残渣（65％乙醇） | √ | √ |  |
| 8 | 蒸发残渣（正己烷） | √ | √ |  |
| 9 | 高锰酸钾消耗量 | √ | √ |  |
| 10 | 重金属（以Pb计） | √ | √ |  |
| 11 | 脱色试验 | √ |  |  |

表11  塑料防盗瓶盖产品检验项目

| 序号 | 项目名称 |  | 发证检验 | 关键控制检验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防盗环(条)物理性能 | 封盖性能 |  |  |  |
|  |  | 防盗性能 |  |  |  |
|  |  | 开启和扭断力矩 | √ |  |  |
| 2 | 感官 |  | √ |  |  |
| 3 | 蒸发残渣（4%乙酸） |  | √ | √ |  |
| 4 | 蒸发残渣（65%乙醇） |  | √ | √ |  |
| 5 | 蒸发残渣（正己烷） |  | √ | √ |  |
| 6 | 高锰酸钾消耗量 |  | √ | √ |  |
| 7 | 重金属（以Pb计） |  | √ | √ |  |
| 8 | 脱色试验 |  | √ |  |  |

表12    塑料奶瓶、塑料饮水杯（壶）、塑料瓶坯产品检验项目表

| 序号 | 项目名称 | 发证检验 | 关键控制检验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *密封性能 | √ |  |  |
| 2 | *跌落性能 | √ |  |  |
| 3 | *热稳定性 | √ |  |  |
| 4 | 感官 | √ |  |  |
| 5 | 蒸发残渣（4％乙酸） | √ | √ |  |
| 6 | 蒸发残渣（65％乙醇） | √ | √ |  |
| 7 | 蒸发残渣（正己烷） | √ | √ |  |
| 8 | 高锰酸钾消耗量 | √ | √ |  |
| 9 | 重金属（以Pb计） | √ | √ |  |
| 10 | 脱色试验 | √ | √ | AS成型品不做此项 此项 |
| 11 | 游离酚（水） | √ | √ | PC成型品做此项 |
| 12 | 锑（以Sb计） | √ | √ | PET成型品做此项 |
| 13 | 丙烯腈单体 | √ | √ | AS成型品做此项 |

表12中*号项目试验方法参照以下技术要求。

1.密封性能试验：

在常温下，注入公称容量的水，封盖后悬空倒置，3h后加以检查。

2.跌落性能试验：

常温下，空罐以任何角度从3m高度自由跌落至水泥地面，连续3次后加以检查。

常温下，注入公称容量的水，拧紧盖，把试样提升至1.2m高度，以任何角度从该高度自由跌落，连续3次后加以检查。

3.热稳定性试验：

热稳定性技术要求：注入100℃水，无明显变形、破裂现象。

注：密封性能试验、跌落性能试验、热稳定性试验分别参考QB2460-1999中的5.7 和5.8和QB/T2665-2004中的6.11。

7.3判定原则

7.3.1单项判定

感官及理化指标*中有一项不合格时，判定样品的感官及理化指标不合格，不再进行复检。

其它检验项目中如有不合格项，从备用样品中取双倍样品对不合格项进行复检，若复检全部合格则判该项目为合格；若仍不合格的，则判该项目为不合格。

*注：本细则中的理化指标包括：蒸发残渣、高锰酸钾消耗量、重金属、锑、乙醛、酚、脱色试验。

7.3.2综合判定

全部检验项目都合格时，判定该批产品本次检验结果符合标准要求，符合发放生产许可证要求。有一项（包括一项）以上不合格时，则判定该批产品本次检验结果为不合格，不符合发放生产许可证要求。

7.4 检验时限

检验机构应当在收到企业样品之日起30日内完成检验工作，并出具检验报告。

8  QS标志的标注

企业应在获证后12个月内在其获证产品的模具的适当部位加印QS标志。

如需了解更多详情，可浏览广东省质量监督局官网 http://www.gdqts.gov.cn/